ГОСТ Р 52078-2003

ГОСТ Р 52078-2003

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛЕНКАМИ
НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Технические условия

Wood particle boards, laminated with paper impregnated with thermosetting resins

Дата введения 2004-01-01

1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на древесно-стружечные плиты, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров (далее - плты) и предназначенные для производства мебели и других товаров народного потребления, использования в качестве конструкционных отделочных материалов в строительстве в условиях, защищенных от увлажнения, в машиностроении и радиоприборостроении. 
Положения настоящего стандарта распространяются на плиты, выпускаемые и применяемые предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями. 

2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.3.042-88 Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия.
ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия.
ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия.
ГОСТ 2718-74 Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия.
ГОСТ 2910-74 Текстолит электротехнический листовой. Технические условия.
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия.
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90о. Технические условия. Допуски углов.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. технические условия.
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия.
ГОСТ 9784-75 Стекло органическое светотехническое листовое.
ГОСТ 10632-89 Плиты древесно-стружечные. Технические условия.
ГОСТ 10634-88 Плиты древесно-стружечные. Методы определения физических свойств.
ГОСТ 10635-88 Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе.
ГОСТ 10636-90 Плиты древесно-стружечные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты.
ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия.
ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 147705-83 Электрокипятильники погружные бытовые. Технические условия.
ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.
ГОСТ 19720-74 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур.
ГОСТ 20400-80 Продукция мебельного производства. Термины и определения.
ГОСТ 23234-78 Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления при нормальном отрыве наружного слоя.
ГОСТ 23683-89 Парафины нефтяные твёрдые. Технические условия.
ГОСТ 24053-80 Плиты древесно-стружечные. Детали мебели. Метод определения покоробленности.
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Технические условия.
ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические условия.
ГОСТ 27326-87 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения твёрдости защитно-декоративных покрытий царапаньем.
ГОСТ 27627-88 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию.
ГОСТ 27680-88 Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые. Методы контроля размеров и формы.
ГОСТ 27820-88 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию.
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы мспытаний.
ГОСТ 30255-95 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах.
ГОСТ 30255-95 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах.
ГОСТ Р 50779.71-99 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть I. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества.

3. Размеры и классификация
3.1. Номинальные размеры плит должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1                                                                                                                                             В миллиметрах

| Длина |  | Ширина |  | Толщина*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номиналь- ный размер | Предельное отклонение | Номиналь- ный размер | Предельное отклонение | Номиналь- ный размер | Предельное отклонение |
| 1830 2440 2750 3500 3660 5500 | ±5,0 | 1220 1500 1750 1830 | ±5,0 | От 8 до 38 - включ. с градацией через 1 мм | ±0,5 |

* Как в пределах одной плиты, так и между плитами.
П р и м е ч а н и е - По согласованию с потребителем плиты могут быть других размеров.

3.2. Классификация
3.2.1. Плиты по физико-механическим свойствам подразделяют на 3 группы качества - А, Б, В (табл.2). К группе В относятся плиты о улучшенными эксплуатационными свойствами.
3.2.2. В зависимости от показателей внешнего вида покрытия подразделяются на два класса (табл.3).
3.2.3. Плиты могут иметь поверхности различных классов покрытия на лицевой и оборотной пластях.
    Примечание: по требованию потребителя плиты могут поставляться с односторонней облицовкой для дальнейшего покрытия необлицованной пласти у потребителя другими материалами.
3.2.4. По степени блеска покрытия подразделяют на глянцевые (Г) и матовые (М).
3.2.5. По виду печати покрытия подразделяют на одноцветные (Оц) и с печатным рисунком (Пр).
3.2.6. В зависимости от фактуры поверхности покрытия подразделяют на гладкие (Гл) и рельефные (Р).
3.2.7. Характеристики покрытий плит, указанные в п. 3.2.4. - 3.2.6., устанавливается в спецификации потребителя в соответствии с договором поставки.
3.2.8. Внешний вид покрытия, вид рисунка - при его наличии, цвет, имитация текстуры и породы древесины, степень блеска, фактура поверхности должны соответствовать образцам - эталонам, утвержденным в установленном порядке.
3.2.9. Условное обозначение плит должно состоять из обозначения покрытия (класса покрытия, степени блеска, вида печати, фактуры поверхности, индекса цвета и рисунка), группы качества и номера настоящего стандарта.
Классы покрытия обозначаются дробно, где в числителе ставится класс покрытия лицевой пласти, а в знаменателе - класс покрытия оборотной пласти.
Допускается класс покрытия обозначать одной цифрой, соответствующей классу оборотной (наименее качественной) пласти.
Для плит с односторонней облицовкой класс покрытия обозначается дробно с проставлением в знаменателе прочерка.
Пример обозначения плит, изготовленных из древесностружечных плит, облицованных бумагой, пропитанной термореактивными полимерами, с покрытием первого класса на лицевой пласти и второго класса на оборотной пласти (1/2), с матовым (М), одноцветным (Оц) покрытием, с гладкой фактурой поверхности (Гл), группа качества А:
Плита 1/2 М.Оц.Гл.А-ГОСТ Р ............
    то же для плит, облицованных бумагой, пропитанной термореактивными полимерами, с покрытием второго класса на обеих пластях, для глянцевых (Г), с печатным рисунком (Пр) покрытий, группы качества А :
Плита 2/2. Г.Пр.Р.А-ГОСТ Р ............

4. Технические требования
4.1. Отклонение от прямолинейности кромок не должно быть более 2,0 мм на 1м.
4.2. Отклонение от перпендикулярности кромок плит не должно быть более 2,0 мм на 1м.
Перпендикулярность кромок может определяться разностью длин диагоналей пласти, которая не должна быть более 0,2% длины плиты.
4.3. Для производства плит применяют:
- для групп А и Б - плиты древесностружечные марок П-А и П-Б по ГОСТ 10632 первого сорта с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные
- для группы В - плиты древесностружечные марок П-А по ГОСТ 10632 первого сорта с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные:

- с плотностью не более: 720 кг/м - для толщин 13 мм и более, 800 кг/м - для толщин до 13 мм.
- разбуханием по толщине за 2 часа не более 16%.

Допускается применять плиты древесностружечные по действующей нормативной документации, соответствующие по качеству плитам указанных марок;

- пленки декоративные на основе термореактивных полимеров с неполной степенью конденсацией смолы по действующей нормативной документации.
4.4. Показателя качества плит должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Нормы для групп качества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| Приемо-сдаточные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Предел прочности при изгибе, МПа, не менее От 8 до 12 мм От 13 до 19 мм От 20 до 30 мм От 31 до 38 мм | 18,0 16,0 14,0 12,0 | 16,0 14,0 12,0 10,0 | 18,0 16,0 14,0 12,0 |
| 2 | Покоробленность, мм, не более - для плит с двухсторонней облицовкой; - для пиит с односторонней облицовкой. | 1,2 - | 2,0 - | 1,2 - |
| 3 | Гидротермическая стойкость покрытия | Допускаются незначительные: потеря блеска, цвета, проявление структуры плиты-основы *) |  | Не допускается изменения внешнего вида покрытия |
| 4 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, МПа, не менее От 8 до 12мм От 13 до 19мм От 20 до 30 мм От 31 до 38 мм | 0,35 0,30 0,25 0,25 | 0,30 0,30 0,25 0,22 | 0,35 0,30 0,25 0,25 |
| 5 | Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия, МПа, не менее | 0,80 | 0,60 | 0,80 |
| Периодические испытания: |  |  |  |  |
| 6 | Твердость защитно-декоративного покрытия, (метод царапанья - по ГОСТ 27326 при весе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, не более; - по приложению Д, Н, не менее | 80,0 2,0 | 100,0 1,5 | 60,0 2,5 |
| Типовые испытания: |  |  |  |  |
| 7 | Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха | Изменение внешнего вида покрытая не допускается |  |  |
| 8 | Термическая стойкость покрытия | Не допускается изменения внешнего вида покрытия за исключением незначительной потери блеска, цвета |  |  |
| 9 | Стойкость покрытия к истиранию, обороты, не менее | 65 | Не нормируется | 100 |
| 10 | Стойкость поверхности к пятнообразованию | Изменение внешнего вида покрытия не допускается | Допускается незначительное изменение внешнего вида | Изменение внешнего вида покрытия не допускается |
| 11 | Стойкость покрытия к воздействию переменных температур, %, не менее | 100 |  |  |

Примечание: Показатель п.3 "гидротермическая стойкость" контролируется (по требованию потребителей) только для элементов мебельных изделий, подвергающихся воздействию водяного пара.

4.5. Летучие химические вещества, выделяющиеся при эксплуатации изделий из плит в воздухе жилых помещений, не должны превышать допустимые уровни, указанные в гигиенических нормативах, предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
По результатам определения уровней летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации изделий из плит в воздухе жилых помещений, должны быть оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию органами Минздрава Российской Федерации.
Предельно-допустимые концентрации (ДДК) летучих химических веществ установлены в Государственных санитарных правилах и нормах, утвержденных Минздравом Российской Федерации.
4.6. На материалы, используемые для изготовления плит рекомендуется иметь санитарно-эпидемиологические заключения органов Минздрава Российской Федерации.
В условиях производства количество химических веществ, выделяемых плитами в окружающую среду, не должно превышать предельно допустимых концентраций для атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.
4.7. Лица, связанные с изготовлением плит, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 специальной одеждой, защитными очками, для защиты рук - комбинированными рукавицами.
4.8. Обеспечение пожарной безопасности должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004. Виды пожарной техники должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.009.
4.9. Требования к показателям внешнего вида покрытия по классам представлены в табл. 3.
Перечень типовых дефектов покрытий мебельных деталей представлен в приложении А.

Таблица 3

| № п/п | Наименование дефектов на поверхности | Классы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 | Вмятины: *) количестве, шт./м2 не более Наибольший размер на поверхности, мм, не более Глубина мм, не более | 1 5,0 0,2 | 3 15,0 0,4 |
| 2 | 2. Включения: *) Количество, шт./м2 не более Наибольший размер на поверхности, мм, не более | Не допускается | 2 20,0 |
| 3 | Серебристость пор, не более (рассеянная) | Не допускается | 5% поверхности |
| 4 | Пятно Количество, шт./м2 не более Наибольший размер на поверхности, мм, не более | Не допускается | 1 30,0 |
| 5 | Риски отдельные Волосяные *) Количество, шт./м2 не более | Не допускается | 4 |
| 6 | Царапина *) Количество, шт./м2 не более размер, мм, не более | Не допускается | 1 200 |
| 7 | Перекос рисунка | Не допускается |  |
| 8 | Непропечатка рисунка | Не допускается | Допускается незначительная, не портящая внешний вид |
| 9 | Проявление: 1. структуры древесностружечной плиты количество, шт./м2, не более Наибольший размер на поверхности, мм, не более 2. волнистости древесностружечной плиты | 1 5,0 Не допускается | 3 15,0 Допускается незначшельная при отсутствии серебристости |
| 10 | Блескость | Не допускается | Допускается не более 1% поверхности |

Примечания:
1. Суммарное количество одновременно присутствующих дефектов из числа допускаемых табл. 3 и обозначенных звездочкой *) должно быть не более на м2:
    - для покрытий 1 класса - 2 шт.;
    - для покрытий 2 класса - 5 шт.;
2. Для плит конкретного формата количество допускаемых дефектов вычисляют в расчете на фактическую площадь; если получают нецелое число, то полученное значение округляют в сторону большего числа.
3. Плиты с двусторонней облицовкой, имеющие на одной из сторон дефекты, превышающие указанные в табл. 3, переводятся в раздел плит с односторонней облицовкой. Сортность плит в этом случае устанавливается по качественным показателям лучшей стороны. Дефекты на оборотной стороне в этом случае не регламентируются.

5. Правила приемки
5.1. Плиты предъявляют к приемке партиями. Партией считается количество плит одного размера, одной группы качества и вида покрытия, изготовленных по одному технологическому режиму за ограниченный период времени и оформленное одним документом о качестве.
5.2. На стадии производства, на участке сортировки у изготовителя каждая плита подвергается визуальному осмотру для определения класса покрытия.
По периметру плиты допускаются свесы покрытия, а также полоса шириной не более 20мм в пределах формата плиты с дефектами покрытия, например дефекты рисунка, сколы кромок, вырывы и отслоение покрытия, недопрессовка, выкрашивание углов.
Плиты могут изготовляться без свесов с использованием облицовочной пленки шириной меньшей ширины облицовываемой плиты не более чем на 12 мм.
5.3. Отбор плит для контроля и испытаний производят методом случайного отбора "вслепую" по ГОСТ 18321.
5.4. Для контроля длины, ширины, толщины, перпендикулярности кромок, а также внешнего вида плит применяют статистический приемочный контроль по альтернативному признаку по ГОСТ 18242.
    Объем выборки определяют в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

| Объем партии, шт. | Объем выборки при проверке, шт. |  | Число годных плит от объема выборки, при котором партия принимается при проверке, шт. не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длины, ширины, толщины, перпендикулярности кромок | внешнего вида покрытия | длины, ширины, толщины, перпендикулярности кромок | внешнего вида покрытия |
| До 500 | 8 | 13 | 7 | 11 |
| От 501 до 1200 | 13 | 20 | 11 | 17 |
| От 1201 до 3200 | 13 | 32 | 11 | 27 |

5.6. Для контроля показателей качества отбирают не менее 3 плит.
5.7. Для оценки качества партии плит по показателям: предел прочности при изгибе, предел прочности при растяжении перпендикулярно пласта и удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия, твердость защитно-декоративного покрытия, стойкость покрытия к истиранию - вычисляют выборочное среднее арифметическое значение ( Xi ) по всем испытанным образцам по формуле:

1  mn Xi = ---  Σ Xij      mn  j=1

где Xij - значение показателя выборки i-го образца, j-ой плиты выборки из n плит;
       m - число образцов, отбираемое от каждой плиты.
5.8. Партию считают соответствующей требованиям настоящих технических условий и принимают, если:
    - по показателям: покоробленность, предел прочности при изгибе, предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты и удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия, твердости защитно-декоративного покрытия и стойкости покрытия к истиранию - среднее арифметическое значение по всем образцам, не более (менее) нормы, указанной в табл.2;
    - по показателям: гидротермическая стойкость покрытия, стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха, стойкость поверхности к пятнообразованию, термическая стойкость покрытия и стойкость покрытия к воздействию переменных температур каждый образец соответствует требованиям табл. 1;
    - результаты контроля размеров, прямоугольности и внешнего вида покрытия соответствуют требованиям табл. 4.
5.9. Периодически контролируемый показатель:
  - твердость защитно-декоративного покрытия:
определяется не реже одного раза в неделю, а также при изменении технологических параметров производства или при изменении исходных материалов.
Результаты распространяются на весь объем продукции, выпускаемой в период до следующих периодических испытаний.
5.10. Показатели для типовых испытаний:
    - стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха;
    - термическая стойкость покрытия;
    - стойкость покрытия к истиранию;
    - стойкость покрытия к воздействию переменных температур;
    - стойкость поверхности к пятнообразованию
определяются при изменении технологических параметров производства или при изменении исходных материалов.
5.11. Каждая партия плит должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:
    - наименование предприятия-изготовителя;
    - условное обозначение плит;
    - размеры и количество плит (в штуках и квадратных метрах);
    - дату изготовления плит;
    - штамп отдела технического контроля;
    - обозначение настоящего стандарта.

6. Методы контроля
6.1. Внешний вид плит контролируется визуально без применения увеличительных приборов при освещенности не ниже 100 люкс, исключая прямое солнечное освещение.
6.2. Класс покрытия определяют в соответствии с требованиями табл.З.
6.3. Матовость и блеск покрытий определяют визуально путем сопоставления с утвержденным эталоном.
6.4. Размеры плит проверяют предельными калибрами и универсальными измерительными инструментами, обеспечивающими требуемую точность.
6.5. Толщину плит проверяют толщиномером по ГОСТ 11358 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим погрешность измерения не более ±0,1 мм. Измерение производят на расстоянии не менее 25 мм от кромки плиты в шести точках: в двух точках от каждой длинной стороны плиты с расстоянием между точками замера около 1/3 длины плиты и по одной точке в середине коротких сторон плиты.
6.6. Отклонение от прямолинейности кромок определяют по ГОСТ 27680 при помощи приспособления или поверочной линейки по ГОСТ 8026 длиной 1000 мм не ниже второго класса точности и набора щупов.
6.7. Отклонение перпендикулярности смежных кромок определяют по ГОСТ 27680 с помощью угольника по ГОСТ 3749 и набора щупов или по разности длины диагоналей по пласта, измеряемых металлической рулеткой с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502.
При арбитражных испытаниях продукции отклонение перпендикулярности смежных кромок определяют по ГОСТ 27680.
6.8. Отбор образцов для определения показателей качества и общие требования к испытаниям.
6.8.1. Из каждой плиты, попавшей в выборку в соответствии с п.5.3., на расстоянии не менее 150 мм от поперечной кромки вырезается полоса шириной не менее 700 мм, из которой согласно номенклатуре контролируемых показателей табл.2 вырезают образцы в количестве не менее указанного в табл.5.

Таблица 5

| Вид испытаний | Количество образцов |
| --- | --- |
| Определение предела прочности при изгибе | 8 |
| Определение покоробленности | 1 |
| Определение гидротермической стойкости покрытия | 2 |
| Определение предела прочности при растяжении покрытия перпендикулярно пласти | 8 |
| Определение удельного сопротивления при нормальном отрыве | 8 |
| Твердость защитно-декоративного покрытия | 2 |
| Определение стойкости к повышенной температуре воздуха | 2 |
| Определение термической стойкости покрытия | 2 |
| Определение стойкости покрытия к истиранию | 2 |
| Определение стойкости покрытия к пятнообразованию | 2 |
| Определение стойкости покрытия н воздействию переменных температур | 4 |

6.8.2. При вырезке образцов необходимо предварительно от каждой попавшей в выборку плиты учитывать следующее:
    - образцы для каждого вида испытаний должны отбираться из крайних и средней частей полосы;
    - расстояние между образцами для определения одного и того же показателя должно быть не менее 50 мм;
    - пласти и кромки образцов должны быть взаимно перпендикулярны, а кромки - попарно параллельны;
    - стороны образцов при вырезке должны быть параллельны сторонам плиты.
6.8.3. Отклонения размеров образцов, которые не входят в формулу расчета результатов испытаний, не должны превышать ± 3 мм.
6.8.4. Испытания образцов проводят не ранее, чем через 24 часа выдержки в нормальных условиях после облицовки плит на линии.
6.9. Размеры вмятин (углублений) на поверхности плиты определяют при помощи индикатора часового типа марки ИЧ-10 по ГОСТ 577, закрепленного в металлической П-образной скобе с цилиндрическими опорными поверхностями с радиусом (5±1)мм и пролетом между опорами 60 - 100 мм.
Установку шкалы индикатора в нулевое положение производят при установке скобы на поверочную линейку по ГОСТ 8026 или на поверочную плиту по ГОСТ 10905. Ход штока в обе стороны от опорной плоскости должен быть не менее 2 мм.
6.10. Плотность и разбухание по толщине плиты-основы определяют по ГОСТ 10634.
6.11. Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя плиты-основы определяют по ГОСТ 23234.
6.12. Предел прочности при изгибе определяют по ГОСТ 10635.
6.13. Покоробленность определяют по ГОСТ 24053.
6.14. Гидротермическая стойкость покрытия определяют по приложению Г.
6.15. Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти определяют по ГОСТ 10636.
6.16. Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия определяют по ГОСТ 23234.
6.17. Твердость защитно-декоративного покрытия определяют по ГОСТ 27326 при весе груза 1,5 Н (метод 1) или по приложению Д.
При арбитражных испытаниях продукции показатель "Твердость защитно-декоративного покрытия" определяют по ГОСТ 27326.
6.18. Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха определяют по приложению Б.
6.19. Термическая стойкость покрытия определяют по приложению В.
6.20. Стойкость покрытия к истиранию определяют по ГОСТ 27820 (метод определения числа сошлифовки) с периодичностью оценки степени истирания испытуемого образна равной 10 оборотам.
За результат определения степени истирания образца принимается число оборотов поворотного стола, определяемое по следующей формуле:

IP+FP n = -----       2

где IP - количество оборотов, соответствующее начальной точке истирания покрытия;
FP - количество оборотов, соответствующее конечной точке истирания покрытия (момент удаления более 95% рисунка).
6.21. Стойкость поверхности к пятнообразованию определяют по ГОСТ 27627 с применением реагентов и временем их воздействия на испытуемые покрытия, указанных в табл. 6:

Таблица 6

| № | Наименования реагентов воздействия | Время действия реагентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 | 24 часа |
| 2 | Химические жидкости-растворители: - Ацетон по ГОСТ 2603 - Спирт этиловый с массовой долей 96% - Бензин | 10 мин 24 часа 24 часа |
| 3 | Пищевые продуты: - Уксусная кислота по ГОСТ 61 раствор с массовой долей 10% - Кофе (12 г. на 100 см3.) - Масло растительное | 24 часа 24 часа 24 часа |
| 4 | Дезинфицирующее вещество: - Хлорамин Б | 24 часа |

6.22. Стойкость покрытия к воздействию переменных температур определяют по ГОСТ 19720
6.23. Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации плит в воздух жилых помещений, определяют по ГОСТ 30255 и действующим нормативным документам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

7. Упаковка
7.1. Облицованные плиты упаковываются в соответствии с действующей технической документацией, разработанной изготовителем продукции.
7.2. Пакеты формируются из плит одного размера с поверхностями, однородными по рисунку, текстуре, цвету, тону.
7.3. Формирование пакета производится на поддоне стопой массой до 3,5 тонн с последующей обвязкой стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560.

8. Транспортирование и хранение
8.1. Плиты перевозят всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений.
8.2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.
8.3. Плиты должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже +5° С и относительной влажности воздуха не выше 65%.
8.4. Плиты должны храниться в горизонтальном положении в стопах, уложенных на ровных подстопных местах.
Высота стопы должна быть не более 3300 мм для пачек плит, упакованных стальной упаковочной лентой, разделенных между собой брусками-прокладками размером сечения не менее (80 х 80) мм и длиной не менее ширины плиты, расположенными друг от друга не более чем на 700 - 800 мм. Высота стопы для неупакованных пачек плит не должна превышать 1700 мм. Расстояние от крайних брусков-прокладок до торцов плиты не должно превышать 250 мм.
Допускаются другие условия хранения плит при обеспечении необходимых условий безопасности, утвержденных руководителем предприятия.

9. Гарантии изготовителя
9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий хранения и транспортирования в течение 12 месяцев с момента изготовления.